Supporting Information

Table S1. The Formulation design of blank thermosensitive in situ gel and representation

| FC | Poloxamer 407 (%) | Poloxamer 188 (%) | HPMC E50 (%) | Water (ml) | Gelation temperature T1(℃） | Gelation temperature T2(℃） | Gelation time (s) | Gelation capacity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 16 | 0.75 | 0.75 | 20 | 37.40±0.10 | 40 | 15.72±0.25 | - |
| F2 | 16 | 1 | 1 | 20 | 36.37±0.06 | 40 | 13.16±1.15 | - |
| F3 | 16 | 1.25 | 1.25 | 20 | 36.07±0.21 | 40 | 11.78±0.30 | - |
| F4 | 18 | 0.5 | 0.5 | 20 | 31.03±0.15 | 40 | 9.49±0.84 | - |
| F5 | 18 | 1 | 1 | 20 | 29.63±0.06 | 40 | 9.63±0.75 | - |
| F6 | 18 | 1.25 | 1.25 | 20 | 28.17±0.15 | 39.17 | 9.03±0.25 | - |
| F7 | 20 | 0.75 | 0.75 | 20 | 29.13±0.06 | 40 | 9.28±0.27 | - |
| F8 | 20 | 1 | 1 | 20 | 28.20±0.10 | 40 | 5.70±0.35 | + |
| F9 | 20 | 1.25 | 1.25 | 20 | 27.63±0.06 | 40 | 4.83±0.15 | - |
| F10 | 21 | 0.75 | 0.75 | 20 | 27.40±0.10 | 36.54±0.04 | 2.97±0.04 | + |
| F11 | 21 | 1 | 1 | 20 | 26.67±0.06 | 34.00±0.17 | 3.25±0.08 | ++ |
| F12 | 21 | 1.25 | 1.25 | 20 | 25.80±0.10 | 35.40±0.20 | 2.49±0.17 | ++ |
| F13 | 22 | 0.75 | 0.75 | 20 | 24.67±0.06 | 33.40±0.10 | 1.94±0.08 | ++ |
| F14 | 22 | 1 | 1 | 20 | 23.07±0.06 | 30.57±0.12 | 2.02±0.11 | ++ |
| F15 | 22 | 1.25 | 1.25 | 20 | 23.40±0.10 | 32.63±0.15 | 2.01±0.03 | ++ |

Table S2. Evaluation of C-dots@Gel with different concentrations

| F | C-dots (μg/mL) | blank in situ gel (mL) | Gelation temperature T1 (℃) | Gelation temperature T2(℃) | Gelation time (s) | Gelation capacity | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 0 | 10 | 26.67±0.06 | 34.00±0.17 | 3.25±0.08 | ++ | 6.56 |
| F2 | 2.5 | 10 | 26.50±0.10 | 34.63±0.06 | 4.63±0.05 | ++ | 6.56 |
| F3 | 5 | 10 | 26.63±0.06 | 34.80±0.10 | 4.36±0.09 | ++ | 6.57 |
| F4 | 10 | 10 | 26.27±0.06 | 35.83±0.06 | 4.03±0.05 | ++ | 6.56 |
| F5 | 20 | 10 | 26.57±0.12 | 36.07±0.06 | 3.20±0.04 | + | 6.55 |
| F6 | 40 | 10 | 26.73±0.06 | 36.10±0.00 | 2.95±0.06 | ++ | 6.50 |
| F7 | 80 | 10 | 26.80±0.10 | Incomplete gelation(40℃) | 3.13±0.10 | ++ | 6.45 |  |
| F8 | 100 | 10 | 26.60±0.10 | Incomplete gelation(40℃) | 2.88±0.06 | ++ | 6.45 |